Wrocław, 27.04.2015r.

WYKONAWCY

Nr sprawy: 5/PN/D/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  na „dostawę soli akwarystycznej

W związku z  otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Zamawiający -  ZOO Wrocław Sp. z o.o.  na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2013r. poz.907 z póź. zm.) wyjaśnia:

- „Czy norma jaka została określona na uzyskanie odpowiedniego zasolenia jest wymagana. Czyli 35 gram soli rozpuszczone w 2 litrze wody RO/Dl ma gęstość 1,023 – 1,025 g/cm3 . Jest to dość wątpliwe gdyż składniki do produkcji takiej soli nie są  100% składnikami bezwodnymi. Ogólne normy to ok. 38 – 40 g/1l. Wartość podana w specyfikacji jest właściwa jeżeli odparowalibyśmy wode morską o takim zasoleniu, to  otrzymamy 35 g substancji stałej jednak ta ilość już nie jest w stanie się rozpuścić ponownie aby uzyskamy wodę morską.”

Odpowiedź: Według powszechnie dostępnej wiedzy akwarystycznej i analizie soli różnych producentów, do uzyskania zasolenia na poziomie 30-34 ppt, gęstości 1.023-1.025 g/cm3 wymagana ilość rozpuszczonej soli waha się pomiędzy 35 a 41 g/l wody RO/DI.

- „Czy minimalne wartości w tabeli są wymagane np. poziom NO3, PO4. Przy produkcji soli syntetycznej wymaga się, aby te parametry były nie wykrywalne”

Odpowiedź: Stężenia NO3 i PO4 powinny zawierać się pomiędzy 0 a 0,105 mg/l.

- „Zauważyliśmy, iż wartość Br- podana w specyfikacji technicznej jest na bardzo niskim poziomie. Zawartość bezpieczna BR- jest na poziomie do 50mg/l (naturalna woda morska 62-75 mg/l). Ze specyfikacji wynika, iż wartość wymagana to 0,0475 – 0,0525 mg/l jest to 1000 razy mniej i uważamy, że jest ona nie do osiągnięcia. Pytanie z nasze strony brzmi czy nie jest to błąd wpisanej jednostki
 i nie powinno być g/l zamiast mg/l.”

- Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zawartość bromu w gotowym roztworze soli nie więcej niż 22 mg/l.